## Slide 1
PART NUMBER:2N2222ADIE2HR - 2N2219ADIE2HR
DIE REFERENCE: 0018S6C
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-021-12-62C02
Pad numbers are those of LCC3, LCC4, TO18 and TO39 package
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 6"
DIE SIZE : | 457 X 457 µm²
POLARITY : | NPN
THICKNESS : | 230± 20 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 1.8 ÷ 2.0 µm
BACK METALLIZATION : | Au/As 14850 ± 1650 (Å)
TOP GLASSIVATION : | P.Vapox 7200 ± 800 (Å)
 | Nitride 5400 ± 600 (Å)
EMITTER PAD SIZE : | 99 x 99 μm²
BASE PAD SIZE : | 128 x 128 μm²