## Slide 1
PART NUMBER: 2N2484DIE2HR
DIE REFERENCE: S111SRC
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-021-12-62C02
B: Base
E: Emitter
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 5"
DIE SIZE : | 457 X 457 µm²
POLARITY : | NPN
THICKNESS : | 230 ± 20 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 1.8 ÷ 2.2 µm
BACK METALLIZATION : | Au/As 14850 ± 1650 (Å)
TOP GLASSIVATION : | P.Vapox 7200 ± 800 (Å)
 | Nitride 5400 ± 600 (Å)
EMITTER PAD SIZE : | 100 x 160 μm²
BASE PAD SIZE : | 70 x 220 μm²
BACKSIDE CONTACT | Collector