## Slide 1
PART NUMBER: 2N2907ARDIE2HR
REFERENCE: R206T6R
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-021-12-62C02
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 6"
DIE SIZE : | 508 X 508 µm²
POLARITY : | PNP
THICKNESS : | 230 ± 20 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 2.7 ÷ 3.0 µm
BACK METALLIZATION : | Au 14800 ± 1200 (Å)
TOP GLASSIVATION : | P.Vapox 7200 ± 800 (Å)
 | Nitride 5400 ± 600 (Å)
EMITTER PAD SIZE : | 154 x 84 μm²
BASE PAD SIZE : | 163 x 80 μm²
BACKSIDE CONTACT | Collector
B: Base
E: Emitter