## Slide 1
PART NUMBER: 2N3810DIE2HR
DIE REFERENCE: R019TRC
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-021-12-62C02
Pad numbers are those of LCC6, flat8d and TO78 package
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 6"
DIE SIZE : | 660 X 660 µm²
POLARITY : | PNP
THICKNESS : | 230 ± 25 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 1.8 ÷ 2.0 µm
BACK METALLIZATION : | Au 14850 ± 1650 (Å)
TOP GLASSIVATION : | P.Vapox 7200 ± 800 (Å)
 | Nitride 5400 ± 600 (Å)
EMITTER PAD SIZE : | 90 x 90 μm²
BASE PAD SIZE : | 109 x 109 μm²