## Slide 1
PART NUMBER:2N5154DIE2HR
DIE REFERENCE: 0034S6R
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-070-24-62C02
B: Base
E: Emitter
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 6"
DIE SIZE : | 1510 X 1500 µm²
POLARITY : | NPN
THICKNESS : | 230 ± 20 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 2.7 ÷ 3.3 µm
BACK METALLIZATION : | Au/As 14850 ± 1650 (Å)
TOP GLASSIVATION : | PSG + NITRIDE 1.4 µm
EMITTER PAD SIZE : | 299 x 707 μm²
BASE PAD SIZE : | 300 x 558 μm²
BACKSIDE CONTACT | Collector