## Slide 1
PART NUMBER:2N5401RDIE2HR
DIE REFERENCE: 0054T6R
Die orientation
No die orientation warranted
Waffle pack
Entegris : H20-030-14-62C02
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CHIP | 
WAFER SIZE : | 6"
DIE SIZE : | 660 X 660 µm²
POLARITY : | PNP
THICKNESS : | 230 ± 20 μm
TOP METALLIZATION : | Al/Si 1% 1.8 ÷ 2.0 µm
BACK METALLIZATION : | Au 14850 ± 1650 (Å)
TOP GLASSIVATION : | P.Vapox 7200 ± 800 (Å)
 | Nitride 5400 ± 600 (Å)
EMITTER PAD SIZE : | Dia = 186 μm
BASE PAD SIZE : | 149 x 149 μm²
BACKSIDE CONTACT | Collector
B: Base
E: Emitter